## Slide 1
L. Abdou
26 Novembre 2004
Modélisation du comportement mécanique de la maçonnerie
Université de Marne-la-Vallée
Laboratoire de Mécanique (LaM)
Leïla ABDOU

## Slide 2
L. Abdou
26 Novembre 2004
Ahmed Mébarki
Ramdane Ami Saada
Fékri Meftah
Encadreur et co-encadreurs :
Travaux antérieurs :
(W. Nechnech, 2000) : Une approche thermo-élasto-plastique endommageable pour le béton
(F. Benboudjema, 2002) : Déformations différées du béton sous sollicitations biaxiales

## Slide 3
PLAN DE LA PRESENTATION
L. Abdou
26 Novembre 2004
    Problématique de la modélisation de la maçonnerie
    Validation du modèle
    Proposition d’un modèle élastoplastique endommageable
    Conclusions
    Intégration des équations du modèle dans CAST3M

## Slide 4
PROBLÉMATIQUE DE LA MODÉLISATION
DE LA MAÇONNERIE
Interface
Fissuration
Brique et mortier
Écrasement
Glissement
Décollement
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 5
CARACTERISTIQUES DE LA MAÇONNERIE
Matériau composite
L. Abdou
26 Novembre 2004
Résultats expérimentaux
(J. CRUZ DIAZ, 2002)
H
V
Perforations, trous
Procédé de fabrication
H
V

## Slide 6
Matériau homogène
équivalent
L. Abdou
26 Novembre 2004
APPROCHE DE MODÉLISATION
Mécanique de l’endommagement :
Couplage plasticité /endommagement :

## Slide 7
L. Abdou
26 Novembre 2004
COUPLAGE PLASTICITÉ/ENDOMMAGEMENT

## Slide 8
CRITÈRE DE PLASTICITÉ
L. Abdou
26 Novembre 2004
Rankine
Hill
Loi de normalité

## Slide 9
L. Abdou
26 Novembre 2004
COMPORTEMENT DE LA MAÇONNERIE
TRACTION
COMPRESSION

## Slide 10
L. Abdou
26 Novembre 2004
COMPORTEMENT DE LA MAÇONNERIE

## Slide 11
L. Abdou
26 Novembre 2004
RÉSOLUTION DU PROBLÈME MÉCANIQUE
Utilisation de la méthode de Newton-Raphson
    Résolution du problème mécanique: Algorithme proposé par CAST3M
    Modification des fichiers sources: Évaluation de l’état de contraintes admissibles
Mise en place d’un processus d’itérations internes

## Slide 12
VALIDATION DU MODÈLE
[Ganz H.R. & Thürliman B., 1984]
600
900
1400
x
y
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 13
Paramètres élastiques
Paramètres inélastiques
Sollicitations d ’un « VER »
[Ganz H.R. & Thürliman B., 1982]
Seules les valeurs d ’endommagement ont été postulées
L. Abdou
26 Novembre 2004
PARAMÈTRES DU MODÈLE

## Slide 14
Cisaillement du mur
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 15
L. Abdou
26 Novembre 2004
Écrasement
Fissuration
DÉFORMATION DU MUR
Écrasement :
Fissures horizontales :
Fissures verticales :

## Slide 16
ÉVOLUTION DE L’ENDOMMAGEMENT
Ux=2mm
Ux=9mm
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 17
ÉCRASEMENT DU MUR
Soulèvement du mur
Écrasement
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 18
CHAÎNAGE SUPÉRIEUR ARMÉ
  N ’affecte pas la phase élastique
  Augmente la capacité portante du mur
La présence d ’armature
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 19
ÉVOLUTION DE L’ENDOMMAGEMENT
Pas de soulèvement du mur
Fissures réparties
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 20
Ux=2mm
0.00
0.94
0.25
0.45
0.65
Ux=9mm
ÉVOLUTION DE L’ENDOMMAGEMENT
L. Abdou
26 Novembre 2004

## Slide 21
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
    Proposition d’un modèle de maçonnerie:
      Anisotropie du matériau
      La fissuration et l’écrasement du matériau
    Corrélation entre les résultats expérimentaux et la modélisation
    Etude de l’influence des armatures dans le chaînage horizontal:
      Capacité portante du mur
      Modes de rupture (évolution de l’endommagement)
    Outil pour la proposition de modèles simplifiés pour la maçonnerie (analyse des bielles)
L. Abdou
26 Novembre 2004