## Slide 1
CONCEPTION ASSISTEE PAR CAST3M d’un dispositif de relaxation sous flux d’un tube guide en flexion 4 points
Paul LE GAILLARD (1)
Guillaume ZUMPICCHIAT (2)
: Université de Rennes I
: CEA Saclay

## Slide 2: I. Contexte de l’étude II. Conception et modélisation du dispositif III. Qualification du dispositif par Cast3M
Conception et simulation d’un dispositif de relaxation sous flux d’un tube guide en flexion 4 points

## Slide 3: CONTEXTE DE L’ETUDE
Le combustible nucléaire et les tubes guides
Crayon combustible (pastilles + gaine)
Assemblage Combustible
Pastille d’Uranium (UO₂)
Empilement dans une gaine
Regroupement de 264 crayons
Un Assemblage Combustible = 264 crayons + 24 tubes guides
Leur fonction :
  maintenir la structure
  contenir l’instrumentation

## Slide 4: CONTEXTE DE L’ETUDE
Le Projet Assemblage
Objectifs du projet :
  Étudier le fluage et la croissance sous flux des matériaux des AC
  Etablir des lois de comportement de ces matériaux
Objectif de l’étude: Etudier les déformations latérales en fluage d’un AC
Mise au point d’un dispositif de flexion sur tube guide

## Slide 5: CONTEXTE DE L’ETUDE
Principe de l’essai
Essai de relaxation sur tube guide en flexion 4 points sous flux neutronique
Réalisé dans le RJH en construction à Cadarache
Phasage de l’irradiation
Température : 315°C
Flux neutronique : 1.1018 n.m-2.s-1
Flèche imposée : 0,5 mm
Evolution de la déformation viscoplastique en fonction du temps
Comparaison avec la simulation effectuée avec une loi de fluage

## Slide 6: I. Contexte de l’étude II. Conception et modélisation du dispositif III. Qualification du dispositif par Cast3M
Conception et simulation d’un dispositif de relaxation sous flux d’un tube guide en flexion 4 points

## Slide 7: CONCEPTION ET MODELISATION
Analyse fonctionnelle
Définition des contraintes de conception
Conception du dispositif adéquat
Intégrité du tube
Limiter l’échauffement nucléaire
Flèche précise et répétable
Manipulable en cellule blindée
Flèche résiduelle mesurable
Mesures de température et de fluence
Contrainte principale : correspondre aux dimensions du dispositif d’irradiation
Ø interne MICA ≈ 24 mm
Ø externe tube ≈ 12 mm
Autres contraintes :

## Slide 8: CONCEPTION ET MODELISATION
Présentation du dispositif de flexion
4 pièces ou groupes de pièces :
Tube guide en rouge
Bâti en bleu
Pièce de chargement en vert
Anneaux d’appui en violet
Respect des fonctions de contrainte :
Anneau d’appui
Anneau d’appui
Pièce de chargement
Bâti
Tube

## Slide 9: CONCEPTION ET MODELISATION
Problème : dispositif trop large
Proposition d’un second dispositif adapté
Flèche maintenue par les agrafes
Pièce de chargement alignée au bâti par les guides
Présentation du dispositif

## Slide 10: CONCEPTION ET MODELISATION
Simulation de l’essai de relaxation sous Cast3M afin de valider le dispositif
Modélisation
Dispositif insérable dans le MICA
Deux conditions de symétrie (x = 0 et z = 0)

## Slide 11: I. Contexte de l’étude II. Conception et modélisation du dispositif III. Qualification du dispositif par Cast3M
Conception et simulation d’un dispositif de relaxation sous flux d’un tube guide en flexion 4 points

## Slide 12: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Objectif et déroulement de la simulation
Objectifs :
Vérifier le fonctionnement du dispositif
Observer la relaxation du tube guide
Etudier l’influence de l’échauffement thermique
Déroulement d’un cycle d’irradiation :
Mise en flexion
Agrafage
Irradiation
Déchargement

## Slide 13: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
FLEXION
AGRAFAGE
IRRADIATION
DECHARGEMENT
TAB_FLEX
TAB_AGRA
TAB_IRRA
TAB_DECH
Mesure
, ,
Déplacement imposé
Retrait du déplacement imposé et mise en place des agrafes
Retrait des agrafes
,
Description d’un cycle d’irradiation

## Slide 14: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Chart: 𝑓RES = 𝑓(𝛷𝑡)
| 0 | 2.592E+23
Taux de relaxation en flèche | 0 | 0.30049 | 0.37343 | 0.41857 | 0.56984 | 0.64769 | 0.70972 | 0.75298 | 0.78657
FLEXION
AGRAFAGE
IRRADIATION
DECHARGEMENT
TAB_FLEX
TAB_AGRA
TAB_IRRA
TAB_DECH
Mesure
Mesure
, ,
,
Description d’un cycle d’irradiation

## Slide 15: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
FLEXION
AGRAFAGE
IRRADIATION
DECHARGEMENT
TAB_FLEX
TAB_AGRA
TAB_IRRA
TAB_DECH
Mesure
Mesure
, ,
,
Chart: 𝑓RES = 𝑓(𝛷𝑡)
| 0 | 2.592E+23 | 5.184E+23 | 7.7760000000000003E+23 | 2.5056E+24 | 4.2336000000000002E+24 | 5.9616000000000003E+24 | 7.6896000000000004E+24 | 9.4175999999999995E+24
Taux de relaxation en flèche | 0 | 0.30049 | 0.37343 | 0.41857 | 0.56984 | 0.64769 | 0.70972 | 0.75298 | 0.78657
i = i + 1
Description d’un cycle d’irradiation

## Slide 16: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Chart: Position en mm
| 0 | 67.5 | 100
THEORIE INF | 0 | 68 | 68
THEORIE SUP | 0 | -68 | -68
Simulation de la mise en flexion (Cas de référence)
Flexion du tube seul sous Cast3M
Conditions aux limites :
  Blocage d’une ligne de l’épaisseur
  Chargement sur un arc de cercle
Δσ ≈ 0,4 MPa ≈ 0,5% d’erreur
Comparaison avec le cas théorique
CAS DE REFERENCE

## Slide 17: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation de la mise en flexion
Flexion du tube via le dispositif complet sous Cast3M
Modèle de contact unilatéral entre les pièces
Chargement sur la surface supérieure de la pièce verte
Blocage de la surface inférieure du bâti selon l’axe de chargement
Nœud commun entre le tube et l’anneau
Simulation n°2
Tube guide : Zr M5 , modèle élastoplastique
Autres pièces : alliage 718, modèle élastoplastique
Nœud commun

## Slide 18: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Chart: Position en mm
Chart: Position en mm
Simulation de la mise en flexion
Flexion du tube via le dispositif complet sous Cast3M
Contraintes de flexion correspondant au profil de référence
Cependant :
Localisation de contrainte à l’extrémité du tube
Légère perte de flèche et de contrainte lors de l’agrafage

## Slide 19: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Chart: Position en mm
Chart: Position en mm
Simulation de la mise en flexion
Flexion du tube via le dispositif complet sous Cast3M
Contraintes de flexion correspondant au profil de référence
Cependant :
Localisation de contrainte à l’extrémité du tube
Légère perte de flèche et de contrainte lors de l’agrafage

## Slide 20: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation de l’essai de relaxation
3 cycles courts (3 jours)
5 cycles longs (20 jours)
T = 315°C
φ =
Comparaison avec Reflet
Chart: Tf = f(Φt)
| 0 | 2.592E+23 | 5.184E+23 | 7.7760000000000003E+23 | 2.5056E+24 | 4.2336000000000002E+24 | 5.9616000000000003E+24 | 7.6896000000000004E+24 | 9.4175999999999995E+24
Dispositif Simulation | 0 | 0.30049 | 0.37343 | 0.41857 | 0.56984 | 0.64769 | 0.70972 | 0.75298 | 0.78657
Reflet Simulation | 0 | 0.30651 | 0.57184 | 0.69287 | 0.73524 | 0.79209 | 0.82084 | 0.84673
Reflet Expérience | 0 | 0.35707 | 0.73821 | 0.75527 | 0.77834 | 0.78335 | 0.80341 | 0.8325
Etape suivante : Comparaison avec les données expérimentales

## Slide 21: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
DISPO
NaK
Modélisation du MICA sur SALOME :
Dispositif
NaK
Couche interne (acier inox)
Chauffants (aluminium)
Isolant (hélium)
Couche externe (acier inox)
Eau 40°C
8 m/s
Maillage thermique dégradé:
Suppression des jeux
Agrafe plus grande
Changement de certaines formes
Maillage mécanique
Maillage thermique dégradé
Calcul thermique: Conduction + Convection avec le circuit d’eau extérieur
Echauffement γ
Puissance électrique
SOUR
SOUR

## Slide 22: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Echauffement γ
Puissance électrique
Gradient thermique
≈ 80°C !
Chart: Position en mm
Gradient thermique fonction:

## Slide 23: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Echauffement γ
Puissance électrique
Gradient thermique
≈ 80°C !
Chart: Position en mm
MASSE | 0.26861 | 0.14782 | 0.080717 | 0.035074 | 0.033064 | 0.033371 | 0.033052 | 0.033783 | 0.033821 | 0.081528 | 0.14711 | 0.14728 | 0.098541 | 0.032958 | 0.032573 | 0.033637 | 0.034306 | 0.031235 | 0.033762 | 0.4783 | 0.63802 | 1 | 0.95128 | 0.64302 | 0.75751 | 0.58127 | 0.59103 | 0.58386 | 0.57648 | 0.53968
Gradient thermique fonction:
De la répartition de masse

## Slide 24: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Echauffement γ
Puissance électrique
Gradient thermique
≈ 80°C !
Chart: Position en mm
MASSE | 0.26861 | 0.14782 | 0.080717 | 0.035074 | 0.033064 | 0.033371 | 0.033052 | 0.033783 | 0.033821 | 0.081528 | 0.14711 | 0.14728 | 0.098541 | 0.032958 | 0.032573 | 0.033637 | 0.034306 | 0.031235 | 0.033762 | 0.4783 | 0.63802 | 1 | 0.95128 | 0.64302 | 0.75751 | 0.58127 | 0.59103 | 0.58386 | 0.57648 | 0.53968
Gradient thermique fonction:
De la répartition de masse
Et de la distribution de l’échauffement γ
Pour diminuer le gradient thermique, il faut optimiser la distribution de masse du dispositif

## Slide 25: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Ajout d’un manteau en prolongement de la pièce de chargement
Nouveau gradient
≈ 30°C
Chart: Position en mm
MASSE SANS MANTEAU | 0.26861 | 0.14782 | 0.080717 | 0.035074 | 0.033064 | 0.033371 | 0.033052 | 0.033783 | 0.033821 | 0.081528 | 0.14711 | 0.14728 | 0.098541 | 0.032958 | 0.032573 | 0.033637 | 0.034306 | 0.031235 | 0.033762 | 0.4783 | 0.63802 | 1 | 0.95128 | 0.64302 | 0.75751 | 0.58127 | 0.59103 | 0.58386 | 0.57648 | 0.53968

## Slide 26: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Ajout d’un manteau en prolongement de la pièce de chargement
Nouveau gradient
≈ 30°C
Chart: Position en mm
MASSE SANS MANTEAU | 0.26861 | 0.14782 | 0.080717 | 0.035074 | 0.033064 | 0.033371 | 0.033052 | 0.033783 | 0.033821 | 0.081528 | 0.14711 | 0.14728 | 0.098541 | 0.032958 | 0.032573 | 0.033637 | 0.034306 | 0.031235 | 0.033762 | 0.4783 | 0.63802 | 1 | 0.95128 | 0.64302 | 0.75751 | 0.58127 | 0.59103 | 0.58386 | 0.57648 | 0.53968
MASSE AVEC MANTEAU | 0.75258 | 0.70772 | 0.85513 | 0.82715 | 0.84736 | 0.86539 | 0.81816 | 0.86178 | 0.86151 | 0.83004 | 0.84395 | 0.86412 | 0.85489 | 0.82366 | 0.86892 | 0.84177 | 0.8371 | 0.8499 | 0.85651 | 0.93204 | 0.84122 | 0.97496 | 0.89146 | 0.86539 | 1 | 0.90201 | 0.91187 | 0.92471 | 0.91564 | 0.84039
Homogénéisation de la masse

## Slide 27: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Ajout d’un manteau en prolongement de la pièce de chargement
Nouveau gradient
≈ 30°C
Chart: Position en mm
MASSE SANS MANTEAU | 0.26861 | 0.14782 | 0.080717 | 0.035074 | 0.033064 | 0.033371 | 0.033052 | 0.033783 | 0.033821 | 0.081528 | 0.14711 | 0.14728 | 0.098541 | 0.032958 | 0.032573 | 0.033637 | 0.034306 | 0.031235 | 0.033762 | 0.4783 | 0.63802 | 1 | 0.95128 | 0.64302 | 0.75751 | 0.58127 | 0.59103 | 0.58386 | 0.57648 | 0.53968
MASSE AVEC MANTEAU | 0.75258 | 0.70772 | 0.85513 | 0.82715 | 0.84736 | 0.86539 | 0.81816 | 0.86178 | 0.86151 | 0.83004 | 0.84395 | 0.86412 | 0.85489 | 0.82366 | 0.86892 | 0.84177 | 0.8371 | 0.8499 | 0.85651 | 0.93204 | 0.84122 | 0.97496 | 0.89146 | 0.86539 | 1 | 0.90201 | 0.91187 | 0.92471 | 0.91564 | 0.84039
Diminution du gradient thermique
Homogénéisation de la masse

## Slide 28: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
CALCUL THERMIQUE
CALCUL THERMOMECANIQUE
MAILLAGE THERMIQUE DEGRADE
MAILLAGE MECANIQUE
PROJECTION DU CHAMP DE TEMPERATURE
Avec l’opérateur PROI :
Informations aux nœuds manquantes
Maillages différents
Création d’une procédure utilisateur « projacr »

## Slide 29: OPTIMISATION DU DISPOSITIF PAR SIMULATION
Simulation thermique : influence de l’échauffement γ
Chart: Fluence en n.m-2
| 0 | 2.592E+23 | 5.184E+23 | 7.7760000000000003E+23 | 2.5056E+24 | 4.2336000000000002E+24 | 5.9616000000000003E+24 | 7.6896000000000004E+24 | 9.4175999999999995E+24 | 1.1146E+25 | 1.2874E+25
TEMP UNIFORME | 0 | 0.318 | 0.3993 | 0.4502 | 0.61991 | 0.71148 | 0.77513 | 0.82278 | 0.85966 | 0.88878 | 0.91204
SANS MANTEAU | 0 | 0.27609 | 0.34893 | 0.39592 | 0.56107 | 0.65543 | 0.7245 | 0.77869 | 0.82264 | 0.85896 | 0.88932
AVEC MANTEAU | 0 | 0.30895 | 0.38821 | 0.43868 | 0.61167 | 0.70714 | 0.77525 | 0.82748 | 0.86889 | 0.90238 | 0.92979
Projection du champ thermique via projacr :
En rouge : T connue
En bleu : T inconnue
Blocage des nœuds rouges
Accrochage des nœuds bleus aux rouges avec RELA ‘ACCRO’
Nouvelle simulation de l’essai de relaxation en prenant en compte le gradient thermique :
Influence du gradient thermique rendu négligeable par la présence du manteau

## Slide 30: CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Conclusions
Perspectives
Proposition d’un dispositif insérable dans les emplacements du RJH
Simulation de l’essai de relaxation sous Cast3M
Présence d’un gradient thermique important, pouvant être minimisé en modifiant la géométrie du dispositif
Optimisation du manteau
Etude du blocage de l’anneau sur le tube (RELA ‘ENSEMBLE’)
Développement du procédé d’application du déplacement sur le dispositif
Etude de la manipulabilité du dispositif