## Slide 1
Marc Tupin, Emilie Emmanuel,
Sofyane Bouali, Sandra Geara DMN/SEMI
Frantz Martin DPC/SCCME
Clément Berthinier DM2S/SEMT
Fabrice Gaudier DM2S/STMF
OPTIMISATION DES PARAMETRES
DU MODELE CASTEM
D’ABSORPTION-DESORPTION D’HYDROGENE DES GAINES
AVEC LES OUTILS DU LOGICIEL URANIE

## Slide 2
| 2
Etapes du cycle de vie d’un assemblage combustible
CONTEXTE GÉNÉRAL
CYCLE DU COMBUSTIBLE
Centre de recyclage de la Hague ORANO

## Slide 3
Garner, Top Fuel (2007)
Zircaloy-4 : Zr-1,3Sn-0,2Fe-0,1Cr-O
M5 : Zr-1Nb-O
CORROSION DES GAINES
FACTEUR LIMITANT LE TEMPS DE SÉJOUR
| 3
Matériaux de gainage : alliages Zircaloy-4 et M5
oxyde (~90 µm)
rim d’hydrures
Zy-4
Coupes transversales d’un crayon de Zircaloy-4 oxydés 6 cycles en réacteur [Bossis, ASTM (2005)]
Processus de corrosion :
dégradation des propriétés
mécaniques de la gaine
Zr + 2 H2O  ZrO2 + 2 H2
Problématique de sûreté et industrielle :
 Corrosion des gaines en Zy4 : facteur limitant la durée de vie des crayons en réacteur  limite fixée par ASN : 52 GWJ/tU

## Slide 4
| 4
Etapes du cycle de vie d’un assemblage combustible
CONTEXTE GÉNÉRAL
CYCLE DU COMBUSTIBLE
Centre de recyclage de la Hague ORANO

## Slide 5
Requête de
l’Autorité de Sureté Nucléaire
Identification du terme source de l’hydrogène dans les colis de transport
Quantité H dans oxyde formé sur alliages Zr à haut burn-up ?
| 5
RELACHEMENT D’HYDROGENE EN TRANSPORT
matrice métallique
oxyde
Hydruration progressive
Diffusion H
dans la matrice + précipitation
Absorption
Désorption
Objectifs :
Modéliser/simuler l’absorption d’hydrogène par les gaines en réacteur
Modéliser/simuler la désorption de l’hydrogène des gaines au cours du transport

## Slide 6
 REX : couche d’oxyde non homogène
| 6
matrice métallique
Site de type 1
solubilité s1, D1
+ constante cinétique de désorption
oxyde
Site de type 3 :
solubilité s3, D3
Hydruration progressive
Modélisation et simulation de l’absorption : Cast3m (DM2S)
Site de type 2
solubilité s2, D2
Diffusion H
dans la matrice + précipitation
MODELISATION ET SIMULATION

## Slide 7
Zone 2 : 1 µm
Zone 1 : 0,5µm
Extérieur
| 7
Zone 3 : 200 µm (métal)
Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Matériau Zircaloy-4 : corrosion 50 j en conditions REP (eau-360°C)  1,5 µm d’oxyde
Zone 1
Zone 4 (métal)
Zone 2
Extérieur
Zone 3

## Slide 8: Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Dissociation à l’interface
Désorption
Adsorption
Désorption
Adsorption
Equivalence « Adsorbé » & « Interstitiel »
| 8
Zone 2
Zone 1
Extérieur
Zone 3 métal

## Slide 9: Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Diffusion interstitielle dans le volume
Terme source de couplage avec les pièges
Piégeage dans le volume
Capture
Libération
Capture
Libération
| 9
Zone 1
Extérieur
Zone 3 métal
Zone 2

## Slide 10
Dissociation à l’interface
Piégeage dans le volume
Désorption
Adsorption
Capture
Libération
Capacité volumique du piège
| 10
Diffusion Zone 1
Diffusion Zone 2
Diffusion Zone 3 (métal)
Diffusion interstitielle dans le volume
16 paramètres d’entrée
Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène

## Slide 11
| 11
Tester les performances du modèle sur la base de données expérimentales :
concentration d’hydrogène dans l’oxyde de zirconium formé en réacteur
distribution d’hydrogène dans l’oxyde
énergies des sites d’interaction de l’hydrogène dans l’oxyde
vitesse de désorption de l’hydrogène de l’oxyde aux températures d’intérêt (pas du métal)
RELACHEMENT D’HYDROGENE EN TRANSPORT

## Slide 12
Zone 2 : 1 µm
Zone 1 : 0,5µm
Extérieur
Zone 3 : métal
Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Matériau Zircaloy-4 : corrosion 50 j en conditions REP (eau à 360°C)
 1.5 µm d’oxyde
1. Absorption de deutérium par exposition isotopique en eau lourde (4j)
Profil SIMS de D dans la couche
2. Mesure vitesse de désorption en situation de décrochement ou en isotherme
 Profil SIMS de D après TTh
3. Thermodésorption complète du deutérium en rampe de T
Démarche expérimentale
| 12

## Slide 13
| 13
Etape 1
ExpERIENCE VS simulation
chargement
4j D2O
Profils de D
dans l’oxyde
1. Absorption de deutérium par exposition isotopique en eau lourde (4j)
Profil SIMS de D dans la couche
2. Mesure vitesse de désorption en situation de décrochement ou en isotherme
 Profil SIMS de D après TTh
3. Thermodésorption complète de deutérium en rampe de T

## Slide 14
| 14
ExpERIENCE VS simulation
Vitesse de
désorption
désorption
en decT et en isoT
1. Absorption de deutérium par exposition isotopique en eau lourde (4j)
Profil SIMS de D dans la couche
2. Mesure vitesse de désorption en situation de décrochement ou en isotherme
 Profil SIMS de D après TTh
3. Thermodésorption complète de l’hydrogène en rampe de T
Etape 2

## Slide 15
| 15
ExpERIENCE VS simulation
Profils de D
dans l’oxyde
après TTH
1. Absorption de deutérium par exposition isotopique en eau lourde (4j)
Profil SIMS de D dans la couche
2. Mesure vitesse de désorption en situation de décrochement ou en isotherme
 Profil SIMS de D après TTh
3. Thermodésorption complète de deutérium en rampe de T
Etape 2

## Slide 16
| 16
ExpERIENCE VS simulation
Désorption
complète
1. Absorption de deutérium par exposition isotopique en eau lourde (4j)
Profil SIMS de D dans la couche
2. Mesure vitesse de désorption en situation de décrochement ou en isotherme
 Profil SIMS de D après TTh
3. Thermodésorption complète de deutérium en rampe de T
Etape 3

## Slide 17
Problème : comment optimiser les paramètres ?
Quel outil utiliser ?

## Slide 18
Uranie : PLateforme Incertitudes et Optimisation du CEA/DEN
• Interface utilisateur : Scripts C++, python ou fichier Xml

## Slide 19: OPTIMISATION DES PARAMETRES AVEC URANIE
Diffusion interstitielle dans le volume
Terme source de couplage avec les pièges
Diffusion Zone 1
Zone 1 : 180 µm (métal)
Extérieur
Dissociation à l’interface
Désorption
Adsorption
2 paramètres à optimiser
(m.s-1)

## Slide 20: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Démarche
Base de données expérimentales  5 expériences de TDS en rampe de température sur matériau brut de fabrication (15 wt ppm H)
| 20
3°C/min - 2
3°C/min
7°C/min - 2
7°C/min
10°C/min
 Critère : écart entre expérience (rouge) et simulation (bleu)
RR1
RR2
RR3
RR4
Critère à optimiser :
RESULTAT = RR1+RR2+RR3+RR4+RR5
RR5

## Slide 21: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Démarche numérique
- Données expérimentales  5 expériences de TDS sur matériau
Deux méthodes d’URANIE  Echantillonnage et optimisation
| 21
Echantillonnage : 100 points
Optimisation « locale »
Domaine d’investigation :
  ln(k°des) : [10; 20]
  Ea_des : [220; 260] ( kJ/mol)
optim. différentes suivant valeurs de départ
pb : pas de minimum global
temps de calcul par point ~30 min

## Slide 22: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Optimisation de la constante de désorption : cartographie du critère
vallée de minima
 décroissance du critère  minimum sur le bord du domaine d’investigation
 pas de minimum global sur le domaine investigué
extension du domaine  de 260 à 300 kJ/mol
Objectif : minimum global ?

## Slide 23: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Optimisation de la constante de désorption : cartographie du critère
vallée de minima
 décroissance du critère  minimum sur le bord du domaine d’investigation
 pas de minimum global sur le domaine investigué
extension du domaine  de 300 à 320 kJ/mol
Objectif : minimum global ?

## Slide 24: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Optimisation de la constante de désorption : cartographie du critère
Objectif : minimum global ?
Régression linéaire de
ln(k°des) vs Ea_des
Extension de la régression

## Slide 25: OPTIMISATION des paramètres avec URANIE
Optimisation de la constante de désorption : cartographie du critère
Objectif : minimum global ?
minimum global situé à :
Ea_des = 290 kJ/mol
Détermination de k°des par la régression linéaire : k°des = 1.77x1010 m. s-1
Ea_min

## Slide 26
| 26
BILAN Et PERSPECTIVES
Développement d’un module de diffusion dans CASTEM permettant de faire du transport multi-constituant
Intégration des équations de diffusion du type MacNabb et Foster avec prise en compte du piégeage
Prise en compte de réactions d’interface
CASTEM
LIMITES ET PERSPECTIVES
discontinuité de concentration (à saturation CHi_sat) : problème de convergence
Système statique en terme de structure de couches
   situation de corrosion : croissance de la couche d’oxyde et absorption d’hydrogène

## Slide 27
| 27
BILAN Et PERSPECTIVES
Outil performant pour optimisation
Optimisation possible pour des systèmes comprenant plus d’une dizaine de paramètres
Nombreuses possibilités et modules  réseau de neurones
- Uranie ne reproduit pas l'arborescence de l'étude
 Passer par un script (.bat, .bash, ...)
- Problème quand CASTEM s’arrête au cours de la séquence des 5 essais (timeout)
- Couplage Uranie/Castem opérationnel même sous Windows
- A terme : utiliser les réseaux de neurones à la place de CASTEM pour l'étape d'optimisation
URANIE
LIMITES ET DIFFICULTES

## Slide 28
MERCI DE VOTRE ATTENTION

## Slide 29
Uranie : FOCUS sur les reseaux de neurones (BACK UP)

## Slide 30: Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Dissociation à l’interface
Désorption
Adsorption
Désorption
Adsorption
Equivalence « Adsorbé » & « Interstitiel »
Zone 2
Zone 1
Extérieur
Zone 3
Zone 4 (métal)

## Slide 31: Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Diffusion interstitielle dans le volume
Terme source de couplage avec les pièges
Zone 1
Extérieur
Zone 4 (métal)
Zone 3
Zone 2
Piégeage dans le volume
Capture
Libération
Capture
Libération

## Slide 32: Modèle d’absorption et de desorption de l’hydrogène
Dissociation à l’interface
Piégeage dans le volume
Désorption
Adsorption
Capture
Libération
Capacité volumique du piège
Diffusion Zone 1
Diffusion Zone 3
Diffusion Zone 2
Diffusion Zone 4
Diffusion interstitielle dans le volume
18 paramètres d’entrée

## Slide 33
Démarche expérimentale
Etude de la désorption d’hydrogène des couches d’oxyde épaisses
(~30-35 µm : Zircaloy-4 corrodé 1200 j en conditions REP)
mesure de la quantité moy. d’hydrogène dans les couches épaisses par ERDA : ~2 % at. d’H dans l’oxyde (~ 2700 mol/m3)
mesure des vitesses de désorption en conditions isothermes, 250, 360 et 440 °C
RELACHEMENT D’HYDROGENE EN TRANSPORT
Métal
Métal
oxyde
35 µm

## Slide 34: ExpERIENCE VS simulation
Démarche expérimentale
Mesure de la quantité d’H dans les couches
 Profil d’absorption d’H après chargement
Vitesse de désorption en conditions isothermes
Profil d’H dans la couche après désorption
Étape de chargement

## Slide 35
désorption
isoT
6h à 360°C
ExpERIENCE VS simulation
Mesure de la quantité d’H dans les couches
 Profil d’absorption d’H après chargement
Vitesse de désorption en conditions isothermes
Profil d’H dans la couche après désorption
Démarche expérimentale

## Slide 36
Profil après désorption
isoT
ExpERIENCE VS simulation
Démarche expérimentale
Mesure de la quantité d’H dans les couches
 Profil d’absorption d’H après chargement
Vitesse de désorption en conditions isothermes
Profil d’H dans la couche après désorption