## Slide 1: Conception de panneaux périodiques 3D imprimables minces a couplage extension – flexion par optimisation de formes
Club Cast3m
Filippo AGNELLI • Grigor Nika • Andrei Constantinescu
Paris – 26 Novembre 2021
Laboratoire de Mécanique des Solides, CNRS, Ecole polytechnique, France
Thèse financée par un CDSN, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation

## Slide 2: Conception d’objets par impression 3D
Cycle de conception
Définition des formes
Fabrication
Additive
Essais expérimentaux
=
+
+
Cellular aspect ratio
Facteur d’échelle
L
] h
Panneaux architecturés

## Slide 3: Couplage extension – flexion
Effets de structure
Déformations incompatibles, flambage
  Contraintes résiduelles
  gonflement
  chaleur
  Autres phénomènes multiphysiques...
Effets de Matériau
Gradients de propriétés
(Siefert et al. Soft Matter 2020)
(Guseinov et al. Nat. Commun. 2020)
(A., Tricarico & Constantinescu Extreme Mech. Lett. 2021)

## Slide 4: Plan
Caractérisation des plaques périodiques
  Théorie de l’homogénéisation asymptotique
  Modèle macroscopique de Kirchhoff Love généralisé
Conception de plaques périodiques par optimisation topologique
  Recherche d’une forme associée à un tenseur élastique cible
  Méthode des surfaces de niveaux « Level set »
Caractérisation de plaques optimisées (élasticité linéaire)

## Slide 5: Panneaux élastiques munis d’une microstructure périodique
Comportement local
Elastique linéaire, isotrope, hétérogène mais périodique
Comportement macroscopique
Elastique linéaire, orthotrope, homogène
Modèle de plaque minces de Kirchhoff–Love généralisé
Homogénéisation
Panneau périodique
Cellule représentative
Panneau equivalent homogène
r ≈ 1

## Slide 6: Homogénéisation de plaques minces périodiques
Coefficients élastique de raideur macroscopique
(Caillerie & Nedelec Math. Methods Appl. Sci. 1984)
Tenseur de raideur élastique plaque (orthotrope)
Problème de cellule
Espace Y-périodique

## Slide 7: Homogénéisation asymptotique : implémentation dans Cast3m
Problème de cellule
Conditions périodiques sur les cotés : RELA ‘UX’ ‘UY’ ‘YZ’ sur les faces latérales opposées.
Construction de : MANU ‘CHML’ …
Construction du champ des forces nodales pour le second membre de RESO: ELAS, BSIG

## Slide 8: Plan
Caractérisation des plaques périodiques
  Théorie de l’homogénéisation asymptotique
  Modèle macroscopique de Kirchhoff Love généralisé
Conception de plaques périodiques par optimisation topologique
  Recherche d’une forme associée à un tenseur élastique cible
  Méthode des surfaces de niveaux « Level set »
Caractérisation de plaques optimisées (élasticité linéaire)

## Slide 9: Tailoring elastic response
Cellule élémentaire représentative
A*, B* et D* s’obtiennent par homogénéisation asymptotique
Loi de comportement des plaques élastiques fines: modèle de Kirchhoff-Love généralisé

## Slide 10: Problème d’optimisation
La forme est un sous-ensemble lisse, ouvert et borné de Y:
: norme Euclidienne pondérée : poids
, and : valeur cibles du tenseur plaque mince elastique de raideur
Problème d’optimisation

## Slide 11: Optimisation topologique: méthodes
Méthodes de densité
  Homogenisation method, SIMP
Méthodes implicites
  Méthodes phase-field, Level set
(Nishi et al. Int. J. Numer. Methods Eng. 2017)
(Allaire et al. J. Comp. Phys. 2004)
(Carraturo et al. 2019 Comp. Mech. 2019)
(Allaire et al. J. Comp. Phys. 2004)
(Allaire & Delgado J. Mech. Phys. Solids 2016)

## Slide 12: Optimisation topologique par la méthode de surfaces de niveaux (level set)
Fonction « level set » pour représenter la distribution de matière
Inter-phase épaisse
Evolution du contour
  Introduction d'un pseudo temps t ∈ pour caractériser l’évolution de S(t)
  Différenciation de
                Equation d’Hamilton-Jacobi
(Osher & Sethian J. Comp. Phy. 1988)
(Allaire, Dapogny, Delgado & Michailidis ESAIM: COCV 2014)

## Slide 13: Equation d’Hamilton-Jacobi: implémentation
Essais initiaux (Cast3m)
Modèle ‘NAVIER_STOKES’
  EQEX EXEC
2) Modèle ‘THERMIQUE’ : ADVE
Solution retenue
  Package advect
  (Bui et al. Int. J. Numer. Methods Fluids 2011)
  Méthode des caractéristiques
  Echange de données avec Cast3M
Script bash
advect
.csv
.sol
Meshio
.inp, .med
.mesh
Fonction Level set

## Slide 14: Algorithme numérique
Initialisation de la fonction level set correspondant à une forme initiale
REPEter k ≥ 0 jusqu’à convergence
  Redistanciation de en fonction de distance signée
  Calcul des champs and solutions des problèmes de cellule
  Calculer le gradient de forme associé au domaine
  Déformation du domaine en résolvant l’equation d’Hamilton-Jacobi.
    // Fraction volumique bornée dans un intervalle donné
    // Le pas de temps t est choisi tel que
(A., Nika & Constantinescu submitted 2021)
Algorithme adapté de (Allaire et al. J. Comp. Phys. 2004)
Redistancing performed using mshdist (Dapogny & Frey Calcolo 2012)
Hamilton-Jacobi eq. solved using advect (Bui et al. Int. J. Numer. Methods Fluids 2011)
62 CPU
~ 35 min

## Slide 15: Résultats numériques
Initial
Final
Maillage structuré: 50 x 50 x 12 – 67626 nœuds – 312500 elements tet4

## Slide 16: CL associées à un essai de traction selon la direction X1
Panneau périodique : 5 x 4 cellules
Matrice de HOOK construite MANUellement à partir des résultats d’optimisation – elements DKT
CL : RELA CORI

## Slide 17: Déformation sous un chargement de traction (direction X1)
Formes obtenues avec ISOV,
exportation vers Paraview

## Slide 18: ….tentative avec un maillage plus fin
Maillage TET4
  100 x 100 x 25
    265 226 nœuds – 1250000 elements
  80 x 80 x 20
    137 781 nœuds – 640000 elements
  60 x 60 x 15
    59 536 nœuds – 270000 elements
Maillage CUB8
  100 x 100 x 25
    265 226 nœuds - 250000 elements
  Advect non compatible avec CUB8 => TET4
  CHPO SCAL level set défini au nœuds
18
Script bash
advect
.csv
.sol
Au bout de quelques itérations, erreurs de résolution du problème de cellule (homogénéisation)

## Slide 19: Résultats numériques
Initial
Final
Maillage structuré: 100 x 100 x 25 – 67626 nœuds – 312500 elements cub8

## Slide 20: Déformation sous un chargement de traction (direction X1)
Formes obtenues avec ISOV,
exportation vers Paraview

## Slide 21: Déformation sous un chargement de traction (direction X2)
Formes obtenues avec ISOV,
exportation vers Paraview

## Slide 22: Conclusion
Optimisation de microstructures pour des panneaux à couplage extension – flexion
Hypothèse des petites déformations
Elasticité linéaire
Résultats
Extension des techniques d’optimisation classique en 2D
Génération de nouvelles formes
Comportement élastique des formes finales assez proche de la cible
Perspectives
Optimisation avec une interface fine
_______
F. Agnelli, G. Nika, A. Constantinescu. “Design of thin micro-architectured panels with extension-bending coupling effects using topology optimization” submitted (2021)

## Slide 23: Merci de votre attention!
filippo.agnelli@polytechnique.edu

## Slide 24: Numerical results
Initial
Final

## Slide 25: Response under uniaxial tensile test

## Slide 26: Numerical results
Initial
Final

## Slide 27: Response under uniaxial tensile test